ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел конкурсной документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке Участник может предложить резинотканевые офсетные полотна «Вулкан» и Oriental.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели резинотканевых офсетных полотен должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

| Характеристики | Oriental QR2400 | «Вулкан» |
| --- | --- | --- |
| Тип | Компрессионное резинотканевое полотно |  |
| Обработка поверхности | микрошлифование |  |
| Толщина, мм | 1,96 | 1,96 |
| Широховатость, Ra | 1 мкм | 1 мкм |
| Твердость (Shore A) | 75 | 65 |
| Максимально линейное удлинение | Менее 1,6% при нагрузке 10 Н/см2 | Менее 1,8% при нагрузке 10 Н/см2 |
| Прочность на разрыв | Более 75 Н/мм | Более 70 Н/мм |
| Сжимаемость (компрессионность) | 6,6% при нагрузке 100 Н/см2 | 7,0% при нагрузке 100 Н/см2 |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- технические показатели резинотканевых полотен должны соответствовать значениям, указанным в таблице;

- безопасность товара должна быть подтверждена свидетельством о госрегистрации;

- поставка товара осуществляется в упаковке, предусмотренной техническими условиями.